BT基板中埋入式被動元件之設計與分析

矽品精密/開發處 宋澤世 楊勝巖 江文榮
前言
在現今電子元件中，由於對多功性及小尺寸的需求增加，在這樣的環境下，促使設計者與供應廠商想辦法將更多的電路元件(Component)放在一個封裝中，以滿足消費者的需求。而在晶片封裝方面，多晶片模組(Multi-Chip Module)或者是系統級封裝(System-in-Package)的方式似乎在這方面也提供了不錯的解決方案。若是配合運用埋入式(Embedding)技術將原來表面SMT之被動元件設計於封裝基板夾層中，則可在基板表面空出多餘空間，為上述MCM或SIP提供更廣的應用範圍。此外，為了進一步顧及訊號的完整性，往往在更高頻的設計中，電路元件本身的寄生效應(Parasitic Effects)成為了重要的考量。在與現今之SMT元件比較下，一個設計理想之埋入式被動元件(Embedded Passives)會因其有較短之聯結(Connection)而具有較低之寄生效應。也因為這個可適用於更高頻的特性，使得埋入式被動元件的設計成為被動元件在未來發展的重要技術之ㄧ。
封裝市場上在可獲得的基板技術中，由於低溫陶瓷(LTCC)與Multichip Module-Deposited (MCM-D)在RF或製程控制方面有較好的表現，埋入式被動元件在結合了這些基板技術下，目前已成功地應用在許多電子產品中。但是，在相對於大多數以BT(Bismaleimide Triazine)為主要材料的壓合基板(Laminated Substrate)而言，低溫陶瓷封裝與MCM-D在材料與製程上的成本均較BT基板封裝來的貴。所以，若將埋入式被動元件技術應用在BT基板中，應可望降低產品的材料成本。此外，在量產時，也可以符合業界大部份的封裝基板製程。基於此一理念，我們將被動元件設計於BT基板，其中包含了兩種被動元件(電感及電容。本文也敘述了可用於一般被動元件分析的方法，以提供相關業界或有興趣之同好做為參考。
BT封裝基板中埋入式設計之元件
在此次BT基板材料中所選用的是四層板的設計(圖一)，並使用鍍金線路成型(GPP)的製程以減少不必要之寄生效應。電感以螺旋形(Spiral)的設計為主，而電容則是以平行金屬板樣式為主要形式。各元件均為兩層之結構。在得知基板相關參數下建立元件模型，並配合電磁場軟體模擬，就可以設計埋入式被動元件。此研究中兩種被動元件請參考圖二及圖三的說明。最初所得到的元件特性是其在頻域的訊號響應—S參數(圖四)，並藉由假設及公式之轉換就可以推得到元件之設計值—電感或電容值。此分析的模式將在下節中加以敘述。
[image: image1.png]Solder Through
Mask

BT

Copper

Layer





圖一、測試時選用之BT基板剖面圖。此基板相關參數為各銅層厚度均為45um，綠漆厚為30um，PP(Pre-preg)層為100um厚，Core則為800um。
[image: image2.png]


  [image: image3.png]



圖二、埋入式被動元件—電感示意圖。左圖為實體照片—正方形螺旋電感之俯視圖。右圖為設計時模擬所使用之立體模型。在照片中四個金黃色的正方形是為了便利實際量測所設計之接觸點，此即為右圖中對應之port1及port2。此元件之設計參數如後：線寬為0.5/0.3mm，線距為0.4mm，螺旋圈數為1.75圈，外徑長度如圖中所標示的為5mm。

[image: image4.png]


  [image: image5.png]/Capacitur Plate

m





圖三、埋入式被動元件—電容示意圖。左圖為實體照片—正方形平行金屬板電容之俯視圖。右圖為設計模擬時，其相對應之立體模型。在照片中四個金黃色的正方形是為了實際量測時所設計之接觸點，其對應之port顯示於右圖。此研究中，共設計了6x6、8x8及10x10mm2三種尺寸的電容。
[image: image6.png]S11 (dB)

0
-
HAN
' o o]
- - - Meas. Wid.=0.3mm ' N
Meas. Wid.=0.5mm \ // o %
o Sim. Wid.=0.5mm l LS
\ o
\| /o
y !
[
v !
v
v
20 K
[
25 , , ,
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Frequency (GHz)




圖四、S參數示意圖。圖示為埋入電感元件之S11參數值，其中包含量測值(Meas.)與模擬值(Sim.)以供比較。
被動元件的分析
(1). 電感值及電容值的推導

被動元件(電感或電容)的特性是以其表現為電感性(Inductive)或是電容性(Capacitive)而區分出來的，並以電感值或電容值來表示其大小。分析時以上一節所得之S參數為基礎，假設port 2為短路(Short)的狀態下，可以由2-port之S參數間的關係化簡成1-port之S參數，並進而推展到阻抗(Z)參數。而這些參數間的關係可以下列式子表示。
S11_1p=S11_2p-(S12_2pxS21_2p)/(1+S22_2p)；Z=50x(1+S11-1p)/(1-S11-1p)。
此時，被動元件的特性可由阻抗參數曲線表現出來(圖五)；而元件之電感或電容值則可由其與阻抗的關係得到(圖六)。
(2). 等效電路之分析
另一種元件特性的表示方式，是以傳統電性分析為目的。以元件等效之寄生參數(Parasitic Coefficients)組成電路來代表此元件。分析此電路時可以利用既得之等效模型，經由最佳化(Optimization)解析得到各個寄生參數值。在圖七中，顯示了本試驗設計之被動元件的等效電路，而圖五中則是顯示了等效電路在阻抗(Z)參數的表現並與量測值做一比較。
[image: image7.png]Magnitude of Z (KOhm, Log)

10

- — —Meas. Wid=0.3 mm 5
— Meas. Wid=0.5 mm o
" ©  Model Wid=0.5 mm h{ﬁ
: ‘
/
1 (O R Bl ) =

. -

: &

z 7 ,:;557

/%7
WORCIE e
0.1 Lt LS
S
- ﬁj)}-’
PR
P ﬁ,o”
47
Ny
0.01
0.1 1

Freq (GHz, Log)



 [image: image8.png]Magnitude of Z (KOhm, Log)

0.100

0.010

0.001

----- Meas. Area=36mm?°

- - - Meas. Area=64mm’ \V,
Meas. Area=100mm° aL

>  Model Area=100mm? )

0.1 1
Frequency (GHz, Log)





圖五、阻抗參數示意圖。左圖為電感元件之特性，右圖為電容元件之特性。圖中顯示了本試驗中不同設計(或尺寸)的量測值(以Meas.表示)，而Model則為等效電路之表現。由阻抗參數圖中可知，被動元件在到達某一頻率(共振頻率)時，其電感電容之特性會互換。
[image: image9.png]Effective Inductance (nH)

100 T T T 7

o |

I - - - Meas. Wid.=0.3mm ! . j
90 - Meas. Wid.=0.5mm 7 .

E o Sim. Wid.=0.5mm ' :
80 [ ! .

L ]

L ’ |
70 | L :

: /]
60

_ ; /a

[ b I
50 1

7
[ N /
40 [ 4 s 5

\

[

L /,// OOO :
30_ _____ —— T~ T
LT oo Iu
20 amAc AeA=A-aia © ]
[

10 [ !
[ [

r |

0 — — — — — — L

0.00 0.25 0.50 0.76 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
Frequency (GHz)



  [image: image10.png]Effective Capacitance (pF)

200

L I 1 |
- Meas. Area=36mm° ! !
175 [ - - - Meas. Area=64mm° L
I Meas. Area=100mm’ : :
i _ _ )
150 L | Sim. IArea—'IIOOmm : :
B 50
i 5 [ |
[ 40} — D ! |
125 |- WO [0 © | !
T | I
- = P10 ] el S { |
100 — m; """""""""""" ! :
C of G/ I |
C 0.05 0.10 0.15 0.20 ! [
75 |- (GHz) 5 ] :
i / I
50 e . / :
: _..-—5"""/ ”- - |
| SO Y " _+ - |y
25 e E——— :
I e T AU DI |
IR IR ] R | |
0 i I L) I I L) I I I I I L) I I I |
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Frequency (GHz)





圖六、電感及電容值示意圖。左圖為本試驗中不同線寬之電感元件的電感值，圖中顯示的有量測值(Meas.)與模擬值(Sim.)，右圖則為電容元件的電容值。其電感或電容與阻抗之關係為：Z=jwL或是Z= 1/jwC，其中L為電感，C為電容。

[image: image11.png]Rs(Ohm) | Ls@H) | Cp(pF)
'Width=0.3 mm| 2 26 0.365
'Width=0.5 mm| 2 19 0.37




 
[image: image12.png]chl
Rs(Ohm) Ls(nH) Cs(pF)
Area=36mm’ 1 2.85 13
Area=64mm’ 0.76 2.85 22
Area=100mm’ 041 2.85 34.5





圖七、等效電路示意圖。左圖為電感元件及不同線寬之電感元件的各個寄生參數值，右圖為電容元件之特性。

結論
由本文之介紹，讀者可以了解到埋入式被動元件如何應用在傳統壓合的BT基板中。更藉由文中對被動元件的分析，理解被動元件在不同頻率上的特性表現。
而埋入式被動元件可以發展的理由之ㄧ，即是因其可具有比SMT元件較小的寄生效應，使得共振頻率提高，而讓元件適用於更高的頻率範圍。所以，將埋入式被動元件與廉價的BT基板結合，將使電子產品更具競爭力。值此肇始之際，晶片系統設計者可與基板封裝業合作，共同發展此一潛在的市場。













_1188798914

_1188799647

